**编号：HLW-2022-ZX-040**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**霍洛湾煤矿**

**关于购置胶带运输机输送带**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

**编号：HLW-2022-ZX-040**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 | ST/S1250-1000  (6+4.5+6) | 米 | 4400 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

1. **基本参数：**

（一）煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 ST/S1250-1000(6+4.5+6)

1、宽度：1400mm；

2、纵向拉伸强度：1250N/mm；

3、工作面覆盖层厚度：6mm；

4、钢丝绳芯直径：4.5mm；

5、非工作面覆盖层厚度：6mm；

6、采用钢丝网防撕裂型；

7、提供硫化胶料；

8、每200米一卷。

1. **基本要求：**

1、产品的生产制造符合相关国家标准或行业标准。

MT 914-2008 煤矿用织物整芯阻燃输送带

MT/T 668-2019 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带

2、取得煤矿矿用产品安全标志。

1. **其他或环境要求：**

1、产品提供煤矿矿用产品安全标志，每卷输送带要有出厂检验报告、产品合格证等；

2、每种型号输送带各提供5米用于检测，供货方负责在甲方指定检测机构对输送带进行检测，提供检测报告，检测报告要明确注明出该批次产品为甲方在使用。

3、附带适用于供货输送带的硫化胶料，并在甲方指定日期供货。

4、考虑硫化时同一产品相同材质更为可靠，为保障输送带硫化接头，建议采购与现使用输送带为相同材质产品。

1. **质量保证、付款方式及售后：**

质保期为到货后18个月或使用后1年，以先发生者为准。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日